广州市食品用纸包装、容器产品

质量监督抽查结果

近期广州市市场监督管理局对本市生产领域食品用纸包装、容器产品进行了监督抽查，共抽查了17家企业生产的19批次产品，经检验，未发现不合格产品。

本次食品用纸包装、容器的监督抽查，依据GB 4806.7《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》及经备案有效企业标准等标准，对食品用纸包装、容器的感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、总迁移量、铅、砷、荧光性物质、甲醛、脱色试验、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行检验。

产品选购及使用小常识

购买纸杯时，要到正规超市、卖场购买，查看产品的QS标识、生产日期等，不要贪图小利。并且在使用时，第一杯水最好不要喝。

一看：包装上的标识信息是否完整，有没有标注生产许可证编号以及QS标识。同时要看纸杯的颜色，不要过于鲜艳。纸杯对着光线看，不要有杂质。在荧光灯下照一照，如果纸杯在荧光灯下呈现蓝色，则证明荧光剂可能超标。同时还要留意纸杯是否按照新国标生产，尽量选择标明GB/T 27590标准的产品。

二压：可用手在杯的两侧轻轻挤压，大致可以知道杯身的好坏。如果是优质纸杯则比较硬，有一定回弹性，而劣质纸杯捏了之后比较软，没有回弹性，还容易捏扁。一般优质纸杯可以装水72小时不渗漏，而质量差的半小时就会渗水。

三闻：闻纸杯有没有刺鼻的异味，特别是油墨的味道，或者是发霉的味道。

附表

食品用纸包装、容器产品质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 行政 区域 | 产品 名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 限期使用日期 | 综合 判定 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市冠林纸类制品有限公司 | 荔湾区 | 一次性蛋糕纸托 | ---- | ---- d=12.5cm | 2018-10-20 ---- | 合格 | —— |
| 2 | 广州市晶致纸类制品有限公司 | 荔湾区 | 淋膜纸盒 | ---- | ---- d=0.14m | 2018-11-15 ---- | 合格 | —— |
| 3 | 广州益昌塑料有限公司 | 从化区 | 多用途烹调纸 | 博任之家 | ---- 5m×30cm | 2018-10-17 ---- | 合格 | —— |
| 4 | 广州市白云区康家纸杯厂 | 白云区 | 9盎司环保纸杯 | ---- | ---- 9oz | 2018-10-25 ---- | 合格 | —— |
| 5 | 广州新美塑料制品有限公司 | 番禺区 | 淋膜纸碟 | ---- | ---- Ф14.3cm | 2018-08-26 ---- | 合格 | —— |
| 6 | 广州市嘉旺纸制品有限公司 | 南沙区 | 淋膜纸杯 | ---- | ---- 100ml | 2018-09-18 ---- | 合格 | —— |
| 7 | 广州市嘉旺纸制品有限公司 | 南沙区 | 蛋糕托 | ---- | ---- 直径75mm | 2018-08-11 ---- | 合格 | —— |
| 8 | 广州市昕晟包装制品有限公司 | 番禺区 | 纸杯纸 | ---- | ---- 中号 | 2018-11-12 ---- | 合格 | —— |
| 9 | 广州市昕晟包装制品有限公司 | 番禺区 | 纸盒 | ---- | 3P ---- | 2018-11-05 ---- | 合格 | —— |
| 10 | 广州市汉瑞印刷制品有限公司 | 番禺区 | 蛋糕盒底托 | ---- | ---- 21.5cm×21.5cm×2cm | 2018-11-01 ---- | 合格 | —— |
| 11 | 广州市浩创塑料制品有限公司 | 番禺区 | 淋膜蛋糕纸杯 | ---- | ---- 小号 | 2018-11-17 ---- | 合格 | —— |
| 12 | 广州统奕包装有限公司 | 黄埔区 | 998毫升纸桶（PE） | ---- | ---- 998mL/个 | 2018-11-15 ---- | 合格 | —— |
| 13 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 番禺区 | 简约组合加厚环保纸杯（淋膜杯） | ---- | ---- 200ml×50只 | 2018-07-23 三年 | 合格 | —— |
| 14 | 广州市弘昌包装制品有限公司 | 增城区 | 纸罐（圆柱形复合罐） | ---- | ---- 83mm内径 90.5mm高度 | 2018-10-26 ---- | 合格 | —— |
| 15 | 广州市豪圣包装制品有限公司 | 增城区 | 纸盒（纸板盒） | ---- | ---- (14.5×10.5×4.6)cm | 2018-10-28 ---- | 合格 | —— |
| 16 | 增城市新塘红叶印刷有限公司 | 增城区 | 纸盒（淋膜纸盒） | ---- | ---- (19.5×13.8×6.2)cm | 2018-10-20 ---- | 合格 | —— |
| 17 | 广州瑞普印刷有限公司 | 增城区 | 淋膜纸盒 | ---- | ---- (16×13.5×5.5)cm | 2018-10-15 ---- | 合格 | —— |
| 18 | 广州佰特包装制品有限公司 | 增城区 | 圆柱形复合罐 | ---- | ---- (65×60)mm | 2018-10-29 ---- | 合格 | —— |
| 19 | 广州惠华包装制品有限公司 | 增城区 | 圆柱形复合罐 | ---- | ---- 83.6mm×100m | 2018-10-14 ---- | 合格 | —— |